Математическая модель процесса диссипации энергии при квазиупругом качении

Савенко В.И.

E-mail: visavenko@rambler.ru

Институт физической химии и электрохимии А.Н.Фрумкина РАН, Москва.

| В рамках концепции дислокационной неупругости как причины гистерезисных потерь в материалах установлена экспериментально-теоретическая связь между плотностью энергии, поглощаемой в контактной паре при циклическом качении и структурно-механическими характеристиками приповерхностного слоя деформируемого материала. Ключевые слова: качение, контактное воздействие, упругий гистерезис, дислокации. |  | MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF THE ENERGY DISSIPATION UNDER QUASYELASTIC ROLLING. Savenko V.I. In the framework of the concept of the dislocation nonelastic behaviour as a reason of the hysteresis losses in quasielastic materials the experimentally-theoretical connections have been found between density of energy dissipated in contact pare under cyclic rolling process and structural-mechanical characteristics of subsurface layer in deformed material. Keywords: rolling, contact action, elastic hysteresis, dislocations. |
| --- | --- | --- |

Введение. Минимизация энергетических потерь при квазиупругом качении – одна из главных задач при разработке узлов трения машин и приборов [1,2]. Для ее решения необходимо знание механизмов диссипации энергии при качении, выявление возможностей управления элементарными актами этих механизмов путем установления связей между уровнем энергопотерь и граничными условиями в трибоконтакте [2,3]. При этом в число граничных условий необходимо включаются значения структурно чувствительных характеристик материалов в приконтактной области.

Постановка задачи. В данной работе предложена математическая модель, позволяющая установить на основе экспериментальных данных теоретическую связь между одним из важнейших интегральных параметров процесса качения - плотностью энергии, рассеиваемой в материале приконтактной зоны, и структурно-механическими и упруго-пластическими характеристиками приповерхностного слоя материала. В качестве примера рассмотрен практически важный и довольно распространенный для триботехники случай - циклическое перекатывание сферических опор тяжелого физического маятника по поверхности плоских образцов [4]. Для конкретизации задачи в качестве опор качения рассматривали жесткие подшипниковые шары, изготовленные из стали ШХ15. Рабочими образцами, поглощение энергии в которых анализировалось в рассматриваемом случае, служили достаточно толстые пластины, приготовленные из монокристаллического фторида лития. Такие монокристаллы при контактном нагружении ведут себя как упруго-пластичный, сравнительно легко упрочняющийся при деформировании материал, для которого связь между макропластическими и микроструктурными характеристиками процесса деформирования установлена достаточно надежно [5,6].

Элементы теории. Известно, что поглощение энергии в материале плоского образца в процессе его циклического нагружения катящимся сферическим контртелом при контактных давлениях, не превышающих предел текучести τ0, осуществляется по механизму упруго-гистерезисных потерь [7-12]. В соответствии с общепринятыми представлениями о природе упругого гистерезиса [11-12] предполагается, что рассеяние упругой энергии в деформируемом материале в области контакта на протяжении всего рабочего цикла колебаний в установившемся режиме происходит благодаря нано- и микропластическому деформированию приповерхностного слоя материала. Такое деформирование обеспечивается поступательно - возвратным (колебательным) перемещением дислокаций в структуре - статистическом ансамбле, образовавшемся ранее в приповерхностном слое образца вокруг дорожки качения в процессе ее формирования в первых (приработочных) циклах.

На рис. 1 представлена полученная путем обобщения экспериментальных данных [13-18] теоретическая кривая, описывающая равновесное распределение дислокаций в структуре-ансамбле по их стартовым напряжениям τst.

Рис 1. Типичная нормальная (Гауссова) функция распределения дислокаций по стартовым напряжениям в щелочно-галоидных кристаллах. Соотношение значений τо, <τst> и τy соответствует первому рабочему циклу качения.

Опыт [13-20] показывает, что в реальных щелочно-галоидных кристаллах эта кривая с достаточной степенью точности может быть аппроксимирована нормальной функцией распределения Гауссова вида:

f(τst)=(2πΔτst)−1Nosexp−(τst−τst)22(Δτst)2....(1).

Здесь (Δτst)2 дисперсия распределения, <τst> - его среднее значение, а NOS – общее число подвижных (колеблющихся) элементов дислокационной структуры (ансамбля), находящихся в единице объема материала. В соответствии с экспериментальными наблюдениями при этом предполагается, что плотность подвижных дислокационных сегментов в ансамбле на протяжении серии рабочих циклов практически не меняется: NOS ≈ const.

Из опыта и теории известно, что для щелочно-галоидных кристаллов связь между величиной <τst> и макроскопическим пределом текучести на сдвиг τy описывается следующим соотношением [5,13-20]:

τst>(0,4 - 0,6)τy…………….(2).

Пусть Pm и Р0 – соответственно, максимальное и среднее (номинальное) контактное давление, которым сферическая опора нагружает поверхность дорожки качения. Аналогично, τm и τ0 – максимальное и среднее сдвиговое напряжения в приповерхностном слое материала в зоне контакта. При этом, в соответствии с [21], Pm = 1,5∙Р0 и τm ≈ 0,47∙Р0 ≈ 2,2∙τ0.

Как показывают наши опыты, в процессе формирования дорожки качения в течение первых (приработочных) циклов колебаний максимальное контактное давление Pm (а, следовательно, и сдвиговое напряжение τm), оказываются относительно близкими к пределу текучести на сжатие σy (или, соответственно, на сдвиг - τу) исходных образцов фторида лития, несколько превышая их по абсолютной величине. Однако в дальнейшем, по мере возрастания числа циклов колебаний, значения Pm и τm на дорожке качения существенно понижаются как относительно значений предела текучести σy образцов фторида лития, так и его микротвердости Hµ (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1. Геометрические и силовые характеристики трибоконтакта "сталь ШX15 – фтористый литий" как функции циклического воздействия.

| Номер цикла | α, мкм | ψ,10-2рад | Р0, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111 | 1,8 | 132 |
| 2 | 123 | 2,0 | 99 |
| 5 | 228 | 3,7 | 29 |
| 6 | 240 | 3,8 | 26 |
| 10 | 275 | 4,4 | 21 |
| 12 | 295 | 4,6 | 17 |

Примечания: 1. Масса маятника во всех экспериментах составляла М =  941 г.

2. α – радиус контакта шаровой опоры с образцом.

3. R – радиус опоры.

4. ψ = α/R - угол вдавливания.

Таблица 2. Пластические характеристики приповерхностного слоя образцов фторида лития в приконактной области.

| Значения, ГПа | Исходное состояние (после 1-ого прохода приработочного цикла) | После первого рабочего цикла |
| --- | --- | --- |
| Hµ | 1,22 | 1,66 |
| σy | 0,41 | 0,56 |
| τy | 0,24 | 0,32 |
| Po | 0,29 | 0,12÷0,15 |
| τm | 0,14 | 0,06÷0,08 |
| <τst> | 0,12 | 0,16 |

Такое понижение происходит в результате действия стимулированных пластической деформацией в контакте, параллельно протекающих процессов увеличения размеров контактной площадки и упрочнения материала вокруг дорожки качения. В результате уже к началу первого рабочего цикла затухания колебаний значения как максимального (τm), так и среднего (τ0) сдвигового напряжения в приконтактной области оказывается заметно меньше величины, соответствующей среднему стартовому напряжению дислокаций ансамбля (см. табл. 2 и рис. 1).

Учитывая соотношение значений характеристик <τst>, τm и τ0 в первом и последующих рабочих циклах, выражение для среднего по ансамблю значения энергии, рассеянной в единичном объеме материала при прокатывании по дорожке одной шаровой опоры, может быть представлено в виде:

U(τst,τst,τo)=−∞τ0f(τst)K(τst,τo)dτst…….(3).

Здесь К(τst,τ0) - энергопотери в материале, возникающие при поступательном движении индивидуального дислокационного сегмента.

Явный вид функции К(τst,τ0) целесообразно определить для рабочих циклов испытаний, когда состояние материала в области контакта соответствует третьей стадии кривой «напряжение – деформация». В этом случае дислокации ансамбля образуют так называемую «дислокационную сетку», в узлах которой неподвижно закреплены их концы. Элементарным актом неупругой деформации, возникающей в приповерхностном слое образца при прокатывании по нему контртела, является выгибание дислокационных сегментов в поле суммарных внешних и внутренних напряжений, как вновь возникающих, так и уже существующих в материале. Как известно (см. [5,6,14-17]), в кристаллической решетке деформированных щелочно-галоидных монокристаллов внутренние напряжения создаются главным образом относительно слабыми стопорами – линейными и точечными дефектами и их комплексами различной природы. Уровень этих напряжений в месте локализации каждого дислокационного сегмента и определяет величину стартового напряжения последнего. Таким образом, в рамках рассматриваемой структурной модели элементарным источником диссипации энергии катящегося контртела является работа, затраченная на выгибание единичного дислокационного сегмента - «струны» при отрыве от тормозящих его движение слабых стопоров. Эту работу нетрудно оценить на основе струнной модели Келлера-Гранато-Люкке [11,12]. Учитывая, что усредненное по длине индивидуального дислокационного сегмента его геометрическое смещение δ в процессе прогиба можно представить в видеδ≃0,08Ls2(τo−τst)αGb, нетрудно получить простое выражение для расчета величины соответствующих энергопотерь:

K(τst,τo)=δ(τo−τst)bLs=0,08Ls3(τo−τst)2αG..(4).

В этом выражении использованы следующие дополнительные обозначения: LS – длина сегмента – струны, α – безразмерный коэффициент порядка единицы, G – модуль сдвига, b – модуль вектора Бюргерса.

Подставляя выражения (1) и (4) в (3), после соответствующих преобразований для величины энергопотерь U(<τst>, τst, τo) нетрудно получить соотношение:

U(τst,τst,τo)=0,08 Ls3 Nos2π(Δτst)αGxx−∞τо(τо−τst)2exp[ −(τst−τst>)22(Δτst)2]dτst    (5).

Выполняя тождественные преобразования и разбивая интеграл в (5) на три части, после несложных вычислений можно получить следующее выражение:

U(τst−τ0;Δτst)=0,08N0sLs32παG}(6).

Далее, учитывая, что для реальных щелочно-галоидных кристаллов обычно выполняется соотношение (τ0−τst>)<<Δτst, можно разложить подинтегральное выражение в последнем члене соотношения (6) в ряд и затем проинтегрировать члены этого ряда. Обозначив указанный член в соотношении (6) буквой А, после интегрирования соответствующего ряда получим выражение (7):

A ≡ (2Δτst)−1τ0τst>exp[−(τst−τst>)22(Δτst)2]dτst=+(<τst>−τo)2(Δτst)−16(<τst>−τo)32(Δτst)3+120(<τst>−τo)532(Δτst)5−−184(<τst>−τo)72(Δτst)7+∘∘∘−∘∘∘+∘∘∘− ∘∘∘..... и т.д.}(7).

На следующем этапе с помощью несложной компьютерной программы были выполнены расчеты величины А в соответствии с выражением (7) для различных, встречающихся в экспериментах, соотношений характеристик дислокационного ансамбля Δτstτst> и (<τst>−τo)τst>. При этом была использована математическая программа, впервые предложенная и верифицированная (т.е. проверенная на работоспособность) в работе [22]. Точность машинных вычислений определялась уровнем аппроксимации полученной зависимости (7) степенными многочленами, т.е. фактическим числом учтенных членов ряда (7). Проведенные в соответствии с указанной методикой расчеты показали, что выражение (0,5 – А) с достаточной степенью точности может быть аппроксимировано степенной функцией вида:

(0,5 − А) ≈ В (τ0/<τst>)m                       (8).

где коэффициент В является безразмерной числовой константой (В = 0,5÷0,6), а показатель степени m представляет собой параметр, зависящий только от величины ωτ=Δτstτst> коэффициента вариации распределения (1).

Аналогичные расчеты показали, что связь между значениями показателя m и величиной ωτ также можно описать степенной функцией:

m=0,76⋅(ωτ)−1,28.........................................(9).

График этой функции, построенный по результатам расчетов, полученных методом численного моделирования типичных экспериментальных ситуаций, приведен на рис. 2.

Рис 2. Функциональная зависимость ωτ = f (m)

Принимая во внимание найденное путем численных экспериментов соотношение (9), и учитывая известный критерий теории пластичности [23] τу = 0,577σy, а также опираясь на соотношение τ0 ≈ 0,22Р0, вытекающее из общего решения контактной задачи [21], выражение (6) можно представить в окончательном виде:

U(τst−τo;Δτst)≈0,08NosLs32παG[Δτst(τst−τo)−−2(τst−τo)2]exp[−(<τst>−τо)22(Δτst)2]++[2(τst−τo)2+(Δτst)2][C(Poσy)m].........(10)

Здесь С – новый безразмерный коэффициент: С = (0,63÷0,96)В.

Обсуждение результатов и краткие выводы.

Анализ выражения (10) показывает, что, вопреки распространенному мнению, реальными способами подавления энергетических потерь при качении, обусловленных неупругим гистерезисом в материале (т.е. в условиях, когда контактное давление меньше предела текучести), являются отнюдь не только увеличение предела текучести приповерхностного слоя образца и (или) понижение контактного давления в узле трения. Наиболее эффективным, по сравнению с перечисленными выше способами, следует признать, в первую очередь, повышение степени однородности статистических характеристик дислокационной структуры в области контакта. Такое гомогенизация влечет за собой понижение величины дисперсии (Δτst)2 функции распределения дислокаций по стартовым напряжениям (1) и способствует уменьшению значения коэффициента вариации ωτ = Δτst/τst этого распределения. Последнее обстоятельство приводит к существенному (при прочих равных условиях) снижению средней плотности рассеянной в контакте энергии U. Понижение величины ωτ может быть экспериментально достигнуто, в частности, путем промежуточного (между циклами колебаний) гомогенизирующего отжига слегка приработанных контактных пар при повышенных температурах, не превосходящих температуру начала процессов полигонизации в деформируемом материале. Как известно, при таком отжиге происходит так называемое «старение» дислокаций, т.е. их дополнительное закрепление точечными дефектами и их комплексами, равномерно рассредоточеннми по длине каждого дислокационного сегмента. Благодаря этому имеет место как увеличение значений <τst>, так и уменьшение диапазона Δτst,, в результате чего наблюдается понижение значений величины ωτ.

Аналогичные выводы можно также сделать на основании результатов работы [24], в которой проанализирован процесс диссипации энергии при движении не закрепленной на концах прямолинейной дислокации в поле внутренних напряжений, однородно распределенных вдоль ее длины, но случайным образом расположенных на ее траектории.

В заключение следует отметить, что область применения соотношения (10) очевидно не ограничивается рассмотренным выше частным случаем циклического качения. Полученные результаты остаются качественно справедливыми и для других схем циклического контактного нагружения материалов в области их квазиупругого поведения.

1. Пинегин С.В. Трение качения в машинах и приборах. М.: Машиностроение. 1976. – 264 с.

2. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Расчеты на трение и износ. М.: Машиностроение. 1977. -526 с.

3. Хебда М., Чичинадзе А.В. Справочник по триботехнике. Т. 2. Смазочные материалы, техника смазки, опоры скольжения и качения. М.: Машиностроение. 1990. -416 c.

4. ГОСТ 23.214-83. Обеспечение износостойкости изделий. Маятниковый метод измерения коэффициента трения качения. М.: Изд-во стандартов. 1984. -8 с.

5. Смирнов Б.И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. Л.: Наука. 1981. -235 с.

6. Физика деформационного упрочнения монокристаллов. Киев: Наукова думка. 1972. -268 с.

7. Greenwood I.A., Minshall H., Tabor D. Hysteresis loses in rolling and sliding friction // Proc. Roy. Soc. 1961. V.A259. N.1299. P. 480-507.

8. Bowden F.P., Tabor D. The Friction and lubrication of solids. Oxford University Press. 2001. -544 c.

9. Запорожец В.В., Гордеев С.В. Влияние шероховатости поверхности и упругого гистерезиса на характеристики трения качения // Трение и износ. 1986. Т.7. №.4. с.  634-641.

10. Савенко В.И., Измайлов В.П., Карагиоз О.В., Силин А.А., Щукин Е.Д. Применение маятникового метода для анализа механизмов поглощения энергии при качении //Трение и износ. 1988. Т.9. №.2. с.211-222.

11. Никаноров С.П., Кардашев Б.К. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов. М.: Наука. 1985. -250 с.

12. Левин В.П., Проскурин В.Б. Дислокационная неупругость в металлах. М.: Наука. 1993. -272 с.

13. Предводителев А.А. Анализ возможностей построения теории упрочнения из опытов по дислокациям // Физика деформационного упрочнения монокристаллов / Под ред. В.И. Старцева и В.З. Бенгуса. Киев: Наукова думка. 1972. с.74-94.

14. Бенгус В.З., Комник С.Н. Некоторые особенности деформационного упрочнения щелочно-галоидных кристаллов // Физика деформационного упрочнения монокристаллов. Киев: Наукова думка. 1972. с.54-74.

15. Гутманас Э.Ю., Надгорный Э.М. Подвижность дислокаций в кристаллах // Сб. Динамика дислокаций. Харьков: ФТИНТ, 1968. с. 64-83.

16. Лобанов А.В., Савенко В.И., Щукин Е.Д. Особенности пластического деформирования ионных кристаллов при качении и вдавливании сферических инденторов. М.: ИФХ РАН. 1988. -26 с. -Депонировано. в ВИНИТИ 23.01.89. Деп.N 504-В89.

17. Тяпунина Н.А., Коломийцев А.И. Влияние электрического поля на стартовые напряжения и длину пробега дислокаций в кристаллах NаС1. // Кристаллография. 1972. Т.17. №6. с.1258-1262.

18. Савенко В.И., Щукин Е.Д. Статистический анализ пробегов лидирующих дислокаций в розетках укола в ЩГК. //Физика твердого тела. 1975. Т.17. № 10. с. 3680-3683.

19. Савенко В.И., Щукин Е.Д. Оценка стартовых напряжений дислокаций по розеткам фигур травления. //Физика твердого тела. 1975. Т.17. N 9. с. 3501-3504.

20. Савенко В.И., Щукин Е.Д. Анализ эволюции трибологических и микроструктурных характеристик материалов при циклическом качении. М.: ИФХ РАН. 1993. -42 с. Депонировано в ВИНИТИ. Деп. № 1338-В93.

21. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. М.: Мир. 1989. -510 с.

22. Трощенко В.Т. к вопросу о рассеянии энергии в материале // Физика твердого тела. 1960. Т.2. №.6. с. 1060-1069.

23. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М.: Наука. 1969. -420 с.

24. Алексеев А.А., Струнин Б.М. Диссипация энергии при движении дислокации в случайном поле внутренних напряжений. // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1973. Т.65. №6. с. 2290-2296.