ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ Nd2-уCaуCo1-xNixO4 В ХОДЕ ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА

Малышев С.А.*, Шляхтин О.А.*, Локтев А.С.**

* Химический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия, e-mail malyshev.sergey.a@gmail.com

** Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 119991, Москва, Россия

Одной из актуальных проблем современной химии является каталитическая конверсия метана – основного компонента природного газа – в ценные продукты нефтехимического синтеза. Наиболее перспективным подходом, по-видимому, является каталитическое парциальное окисление метана (ПОМ: CH4 + 0.5O2 = CO + H2), которое позволяет получать синтез-газ в относительно мягких условиях по сравнению с газофазной некаталитической конверсией [1]. Применение этой реакции в промышленных масштабах осложняется недостатком систематических исследований синтеза и структуры катализаторов, а также механизмов процессов, протекающих на поверхности этих катализаторов в ходе реакции. Перспективными катализаторами ПОМ являются продукты восстановительного разложения перовскитоподобных оксидов [2].

В ходе проведенных исследований новые нанокомпозитные катализаторы ПОМ были получены с использованием восстановительного разложения сложных оксидов Nd2-yCayCo1-xNixO4 (x = 0÷1; y = 0,5÷1) со структурой К2NiF4, впервые синтезированных в данной работе. С помощью рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа исследована кристаллическая структура данных соединений и определены границы существования твёрдых растворов со структурой К2NiF4 при 1000 С. Согласно полученным данным, замещение Со на Ni в Nd2-yCayCo1-xNixO4 приводит к монотонному искажению кристаллической структуры и снижению её устойчивости. С помощью метода термопрограммируемого восстановления в токе Н2 (Н2-ТПВ) показано, что все исследуемые соединения полностью восстанавливаются при 700 °С. При этом образуется нанокомпозит, состоящий из частиц металлической фазы Со0(Ni0) размером 10-20 нм, включённых в плотную матрицу оксидов Nd2O3 и CaO.

Каталитические испытания продуктов восстановления в реакции ПОМ показали, что степень конверсии метана и селективность по CO и H2 возрастают с ростом содержания никеля в Nd2-yCayCo1-xNixO4; наибольшей активностью обладает катализатор на основе Nd1,5Ca0,5NiO4 (Рис. 1). При анализе отработанных катализаторов установлено, что металлические наночастицы окисляются в ходе реакции ПОМ, образуя простые бинарные оксиды кобальта и никеля. Данные оксиды могут вступать в твердофазную реакцию с Nd2O3 и CaO, образуя исходные соединения со структурой К2NiF4. Интенсивность этого процесса для катализаторов различного состава коррелирует со стабильностью соответствующих сложных оксидов Nd2-yCayCo1-xNixO4.

Рис. 1. ПЭМ-микрофотография продукта восстановления Nd1.3Ca0.7Co0.4Ni0.6O4 после реакции ПОМ (слева) и температурные зависимости селективности по СО для катализаторов различного состава (справа).

[1] B.C. Enger, R. Lødeng, A. Holmen Appl. Cat. A, 2008, 346: 1-27.

[2] A.G. Dedov, A.S. Loktev et al. Appl. Cat. A, 2015, 489: 140-146.