1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

1983, № 6

стр. 36-40

УДК 539.37;621.771

С. И. КОВАЛЕВ, В. И. САВЕНКО. Е. Д. ЩУКИН

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОЙ СМАЗОЧНОЙ СРЕДЫ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ПРОКАТКЕ ТОНКИХ ФОЛЫ

При холодной прокатке для оптимизации энергосиловых параметров процесса и улучшения качества поверхности изделий обычно применяют технологические смазочные среды. Если смазочная среда содержит поверхностно-активные вещества, она модифицирует приповерхностный слой металла, изменяя его предел текучести. Это изменение может достигать десятков и даже сотен процентов, а толщина модифицированного слоя оказывается соизмеримой со средними размерами зерна заготовки [1,2]. Таким образом, использование поверхностно-активных смазочных сред при холодной прокатке приводит к тому, что вместо однородной полосы прокатывается симметричная трехслойная, обладающая в вертикальном сечении переменным пределом текучести. Учет этого обстоятельства становится особенно важным при оценке энергосиловых параметров прокатки фольг, имеющих толщину, соизмеримую с толщиной модифицированного слоя заготовки. Однако, несмотря на обширный экспериментальный материал, накопленный при практическом решении этой задачи (см., например, работы [1,3]), ее теоретический анализ до настоящего времени отсутствовал. Цель данной работы - методом математического моделирования проанализировать особенности напряженного состояния материала в очаге деформации при холодной прокатке тонкой модифицированной полосы (фольги).

Модельным материалом служил симметричный трехслойный металлический пакет с бесконечно тонкой границей между слоями. Процесс прокатки считали установившимся и проходящим при следующих, взятых из опыта, условиях: пластическая деформация имела место во всем геометрическом очаге деформации(*); скольжение между слоями и уширение полосы отсутствовало. В качестве граничных условий для контактных касательных напряжений были использованы условия Кулона: касательное напряжение, действующее по дуге захвата на поверхности очага деформации полагали пропорциональным нормальному напряжению, при скачкообразном изменении знака касательного напряжения в нейтральном

сечении на противоположный. По аналогии с условиями прокатки однородной тонкой полосы [4], распределение напряжений внутри каждого из слоев считали постоянным. Это позволило уже при составлении системы уравнений прокатки воспользоваться одномерным приближением. Ввиду симметрии расположения слоев рассматривали лишь верхнюю половину пакета. На рис. 1 представлены геометрические характеристики очага деформации.

Рис. 1. Схема очага деформации: 1 - внутренний слой полосы, 2 - модифицированный слой.

При решении задачи анализировали следующие возможные варианты.

1. Предел текучести внешнего слоя пакета в результате действия поверхностно-активных компонентов смазочной среды понижен. Если скорость деформации полосы (соответственно, скорость ее прокатки) при этом не слишком велика и среда успевает поступать на вновь образующиеся в приконтактной зоне поверхности, то толщина внешнего (пластифицированного) слоя пакета не меняется. Очевидно, что в таком случае закон сохранения массы каждого из слоев в процессе прокатки не выполняется. Напротив, при значительных скоростях деформации среда не успевает распространиться на свежеобразованные участки приконтактной зоны и, следовательно, не понижает предел текучести монослоев металла, всплывающих к поверхности контакта. При этом толщина пластифицированного слоя полосы по мере ее продвижения к выходу из валков уменьшается. Можно полагать, что закон сохранения массы каждого слоя в данном случае соблюдается. Процесс прокатки полосы в этих условиях аналогичен прокатке трехслойного пакета, состоящего из твердой основы, плакированной с двух сторон лентами более пластичного металла.

2. Предел текучести внешнего слоя пакета из-за влияния смазочной среды повышен. Причиной тому может быть хемосорбционное взаимодействие поверхностно-активных присадок с металлом или окисление его поверхности, что в свою очередь вызывает блокировку дислокаций и тормозит их движение [2,5]. В рассматриваемом варианте, в зависимости от соотношения скорости прокатки и скорости поступления смазочной среды в контактную зону деформации, возможны также оба упомянутых в п. 1 случая. Второй из них моделируется прокаткой мягкого металла, плакированного снаружи более твердым покрытием.

Рассмотрим систему сил и напряжений, приложенных к элементарному объему материала полосы в очаге деформации (рис. 2).

Рис. 2. Схема напряженного состояния элементарного объема в очаге.

Проектируя силы на оси координат, можно получить уравнения равновесия, описывающие процесс прокатки пакета. Эти уравнения в совокупности с уравнениями состояния материала в каждом из слоев образуют полную систему относительно неизвестных компонент тензора напряжений. После упрощающих алгебраических преобразований система уравнений для случая, когда толщина D модифицированного слоя постоянна (медленная прокатка S.R. - Slow Rolling), имеет следующий вид:

Здесь σ1 и σ2 (τS1 и τS2) – горизонтальные напряжения (соответственно, пределы текучести) в 1-ом и 2-ом слоях пакета, µ = tgξ. Остальные обозначения приведены на рис. 1 и рис. 2. В качестве уравнения состояния материала использовано условие текучести Треска - Сен-Венана (3). Граничные условия на торцах пакета при медленной прокатке имеют следующий вид:

{}.............................................(7)

В случае быстрой прокатки (Fast Rolling - F.R.) можно показать, что соотношение толщин внутреннего слоя и общей толщины фольги на протяжении всего очага деформации остается неизменным: (Z/H) = r= const. Тогда уравнения равновесия (1) - (3) системы (S.R.) заменяются следующими:

Остальные уравнения системы (S.R.) остаются в силе и для случая быстрой прокатки. В совокупности с выражениями (1а) - (За) они также образуют полную систему (F.R.) относительно неизвестных компонент тензора напряжений. Однако граничные условия для этого случая несколько видоизменяются:

......................(7а)

Численные решения систем уравнений (S.R) и (L.R) при граничных условиях (7) и (7а) могут быть построены методом конечных разностей. Соответствующие алгоритмы позволяют определить все силовые параметры процесса прокатки в каждом из вышеупомянутых вариантов.

В качестве примера был выполнен расчет процесса прокатки алюминиевой фольги исходной толщины 60 мкм при следующих типичных параметрах очага деформации: Неп/Нех = 3, Неп/R = 0,03 (при R = 2,1 мм). Соотношение пределов текучести слоев пакета при прокатке с пластифицирующей смазкой составляло τS1/τS2 = 2, при прокатке с упрочняющей смазкой принималось равным τS1/τS2 = 0,5. Выбранные численные

значения указанного соотношения соответствовали, по оценкам [1-3], случаям применения наиболее эффективных модифицирующих сред. Коэффициент трения внешнего слоя о валки, в согласии с экспериментальными наблюдениями [3,6], во всех случаях полагали одинаковым: µ = 0,18. При моделировании медленной прокатки принимали, в соответствии с опытом, что величина D = Неп/6;. для быстрой прокатки вместо указанного условия задавали отношение толщин слоев пакета r = 0,8. Эпюры некоторых самых характерных напряжений, действующих в очаге деформации, построенные на основе численных экспериментов (рис. 3), позволяют сделать общий вывод о том, что во всех случаях прокатки тонкой фольги нейтральный угол(**), отличающийся пиковыми значениями напряжений, остается практически неизменным. Распределение всех напряжений (а, следовательно, и деформации) вдоль горизонтальной оси при прокатке пластифицированных полос оказывается наиболее равномерным.

Давление на валки, как и следовало ожидать, весьма чувствительно к физико-химическим и кинематическим условиям прокатки. Максимальное давление имеет место при медленной прокатке фольги с адсорбционно-упрочненным слоем. При больших скоростях прокатки оно, будучи на входе таким же, как и в предыдущем случае, по мере приближения к нейтральному сечению увеличивается медленнее, а в зоне опережения снижается быстрее, оставаясь на протяжении всего очага деформации меньше, чем при медленной прокатке. Вообще говоря, давление на валки при прокатке фольг с пластифицированным внешним слоем всегда ниже, нежели с упрочненным слоем. Однако при кинетических переходах здесь наблюдается обратная картина: давление во всем очаге деформации при медленной прокатке меньше, чем при быстрой. Особенно заметна эта разница в зоне опережения и на выходе из валков. В нейтральном сечении для сопоставляемых вариантов она достигает 10-14%. Таким образом, для оптимизации энергосиловых параметров процесса при использовании упрочняющих смазок более выгодно осуществлять быструю прокатку фольги, а в случае пластифицирующих смазок - медленную.

Аналогичные зависимости наблюдаются при анализе величины нормального давления между слоями и вертикального главного напряжения в системе.

Главное горизонтальное напряжение, действующее во внутреннем слое (см. рис. 3), при прокатке фольги с упрочненным поверхностным слоем во всем очаге деформации является сжимающим. При этом максимальных (по абсолютной величине) значений это напряжение, как и остальные напряжения, достигает в области нейтрального сечения.

.

При прокатке пластифицированной фольги главное горизонтальное напряжение во внутреннем слое в среднем гораздо меньше и является сжимающим лишь вблизи нейтрального сечения В области входа и выхода фольги из валков оно меняет знак, становясь растягивающим. Однако растягивающее остаточное напряжение(***) во внутреннем слое фольги невелико и не может служить причиной последующего растрескивания ее внутреннего, не модифицированного смазкой, слоя. К тому же поверхностный слой достаточно надежно защищает его от соприкосновения с любой агрессивной средой.

Рис. 3. Распределение давления на валки Рθ/τS1 а также главных напряжений σ1/τS1 и σ2/τS1 в очаге деформации при прокатке адсорбцнонно-упрочненных (1, 2) и адсорбционно-пластифицированных (3, 4) фольг. Линии 2, 3 соответствуют решениям, полученным для быстрой прокатки, линии 1, 4 - для медленной прокатки.

Характер изменения главного горизонтального напряжения во внешнем слое фольги на протяжении очага деформации качественно аналогичен таковому в ее внутреннем слое (см. рис. 3). Однако по сравнению с указанным случаем здесь наблюдается зеркально симметричная перестановка вариантов. При прокатке пластифицированной фольги главное напряжение на протяжении всего очага деформации является сжимающим. Для поверхностно упрочненной фольги в процессе ее прокатки оно меняет знак: сжимающее в области нейтрального сечения переходит в растягивающее в области входа и выхода фольги из валков. При этом остаточные растягивающие напряжения во внешнем упрочненном слое довольно значительны и могут послужить причиной поверхностного растрескивания материала. Особенно велики и опасны такие напряжения при медленной прокатке упрочненных пакетов.

Необходимо отметить, что как при быстрой, так и при медленной прокатке главные напряжения на входе в валки при использовании одного и того же типа смазочной среды совпадают. Очевидно, это обусловлено тем, что исходная толщина слоев фольги в каждом из указанных вариантов одинакова. Однако с приближением к нейтральному сечению начинает сказываться разница в толщине модифицированного внешнего слоя фольги при разных скоростях ее прокатки. Последнее обстоятельство и приводит к расхождению в уровнях главных горизонтальных напряжений в материале по мере продвижения фольги к выходу из валков.

Сопоставляя величины σ1 и σ2, следует отметить, что главные напряжения достигают экстремальных значений во внешнем слое при быстрой, а во внутреннем - при медленной прокатке фольги. В случае поверхностно упрочненных фольг указанные напряжения во внутреннем слое выше, чем во внешнем слое, для пластифицированных пакетов наблюдается обратная картина.

Полученные результаты находятся в соответствии с многочисленными экспери-ментальными данными о влиянии активных смазок на напряженно-деформированное состояние материала при холодной прокатке [1, 3, 4, 6, 7]. Вместе с тем, они показывают, что использование численного моделирования процесса прокатки тонких полос обеспечивает выполнение более детального (по сравнению с известными экспериментальными методами) анализа поведения материала в различных физико-химических условиях опытов. Появляются также немалые возможности для оптимизации технологического процесса и управления качеством изделий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вейлер С.Я., Лихтман В.И. Действие смазок при обработке металлов давлением. М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 232 с.

2. Кочанова Л.А., Федосеева Н.П., Щукин Е.Д. О закономерностях ползучести монокристаллов свинца в условиях влияния физико-химических факторов. //ФХММ, 1970, № 3, с. 43-49.

3. Горенштейн М. М. Трение и технологические смазки при прокатке. Киев: Техника, 1972. - 192 с.

4. Целиков А.И., Гришков А.И. Теория прокатки. М.: Металлургия, 1970. - 358 с.

5. Westwood A.R.C., Ahern J.S., Mills J.J. Development in theory and applications of chemimechanical effects. //J. Colloids and surfaces.1981, vol 2, No1, p. 1-35.

6. Белосевич В.К., Нетесов Н.П., Мелешко В.И., Адамский С.Д. Эмульсии и смазки при холодной прокатке. М.: Металлургия, 1976. - 416 с.

7. Чертовских А. К., Белосевич В. К. Трение и технологическая смазка при обработке металлов давлением. М.: Металлургия, 1968. - 364 с.

Институт физической   химии АН СССР, Москва

Получена 01. 02. 82.