НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЯКУТИТАХ

Ширяев А.А.1,2, Павлушин А.Д.3

1 – Институт Физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, a_shiryaev@mail.ru

2 - Институт Геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН, Москва

3 - Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск

Поликристаллические алмазы с примесью гексагональных политипов алмаза (лонсдейлит) – якутиты, вероятно являются продуктом выброса Попигайской астроблемы. Несмотря на значительный объем исследований, многие структурные особенности этих объектов и детали механизма образования остаются недостаточно понятными. В настоящей работе приведены данные сравнительного исследования образцов якутитов различной морфологии и алмазов ударного происхождения из нескольких уреилитов спектроскопическими, микроскопическими и структурными методами.

Изучение образцов методом цифровой микроскопии выявило несколько типов поверхностного рельефа: доминирующей формой является сильно корродированная поверхность, вероятно отражающая влияние термоокислительных процессов. В тоже время отмечается наличие областей с размерами до первых десятков микрон с гладкими, хорошо отражающими поверхностями, при этом переход между корродированными и «гладкими» видами рельефа резкий (рис. 1). Четкой корреляции между общей морфологией изученных образцов и относительной долей «гладких» участков не наблюдается. Использование различных режимов фильтрации изображения «гладких» участков выявляет присутствие многочисленных неоднородностей, свидетельствующих о мозаичном строении этих микрообъемов с размерами блоков до первых микрон. Вопрос о максимальных размерах алмазных кристаллитов при динамическом синтезе представляет интерес как для ряда разделов физики алмаза, так и для метеоритики. В частности, в работе [1] было показано, что в некоторых образцах якутитов присутствуют крупные алмазные кристаллиты, дающие отдельные пятна на лауэграммах. В настоящее время нами проводятся дополнительные исследования с целью определения максимальных размером индивидуальных алмазных блоков в изучаемых образцах.

В инфракрасных спектрах изученных якутитов полосы поглощения алмазной решеткой (двухфононная область) уширены по сравнению с монокристаллическими алмазами, что может указывать на значительную долю нанокристаллического материала. В однофононной области спектра отсутствуют проявления обычных для макроалмазов азотных дефектов, однако отмечается полоса «треугольной» формы с максимумом около 1220 см-1, впервые описанная в [2] и отнесенная к поглощению гексагональными политипами алмаза и/или дефектами на контакте кубического и гексагональных политипов. Отмечается также присутствие ОН-групп и возможно, сжатого CO2 (см. также [3]), что отражает наличие флюидных и минеральных микровключений. В целом, полученные спектры сходны с описанными ранее спектрами объемных нанокристаллических алмазов [4].

Спектры фотолюминесценции (λexc=488 нм) регистрировались при комнатной температуре. Основными спектральными особенностями являются широкие полосы с максимумами около 700 нм (рис. 2); модель соответствующих дефектов остается дискуссионной [3, 5]. В изученных спектрах не выявлены полосы свечения комплексов азот-вакансия (NV0\-). Интересно отметить, что в нанокристаллических алмазах [4] и алмазах из уреилитов [6] именно эти полосы являются доминирующими. Хотя ударное происхождение как якутитов, так и уреилитовых алмазов не вызывает принципиальных сомнений, столь существенные отличия спектральных характеристик требует дополнительных исследований.

Исследование якутитов методом фазоконтрастной и абсорбционной томографии выявило принципиальные различия во внутренней структуре этого типа алмазов от карбонадо и скрытозернистых агрегатов из кимберлитовых трубок. Показано, что на масштабах в единицы микрон якутиты представляют собой достаточно однородную матрицу, крупных включений не обнаружено. При этом в карбонадо и в агрегатах наблюдается пористость и значительное количество микровключений.

Работа по изучению якутитов выполнена частично при финансовой поддержке проекта РФФИ №18-45-140011 р_а.

Литература

1. Харлашина Н.Н., Налетов А.М. Особенности текстуры природных лонсдейлитсодержащих алмазов // Геохимия, 1990, №8, С. 1179-1184.

2. Клюев Ю.А. и др. Особенности структуры природных поликристаллических алмазов // ДАН СССР, 1978, Т. 240(5), С. 1104-1107.	3. Yelisseev A.P. et al., Yakutites: Are they impact diamonds from the Popigai crater? // Lithos, 2016 DOI: 10.1016/j.lithos.2016.07.031

4. Shiryaev et al., Spectroscopic study of defects and inclusions in bulk poly- and nanocrystalline diamond aggregates // J. Phys.: Cond. Matter, 2006, V. 18, L493-L501.

5. Природные и синтетические алмазы // М. Наука, 1986.

6. Lorenz C.A. et al., Metamorphism of four desert ureilites and luminescence spectroscopy of defects in ureilitic diamonds // Meteoritics & Planet. Sci. 2019,  DOI: 10.1111/maps.13274

Аннотация

Представлены результаты исследования нескольких образцов якутитов комплексом спектроскопических, структурных и микроскопических методов. Проведено сравнение с поли- и скрытокристаллическими алмазными агрегатами и с алмазами из уреилитов.

# Text boxes

Рис. 1. Оптическое изображение контрастных видов поверхностного рельефа.

Рис. 2. Типичные ФЛ спектры якутитов