XIX Всероссийская конференция
«Актуальные проблемы неорганической химии.
Материалы для генерации, преобразования и хранения энергии»

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЯДЕРНЫХ ГИДРОКСОТРИФТОРАЦЕТАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Бурлакова М.А.*, Цымбаренко Д.М.*

* Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия, e-mail ya-botan.12.ru@mail.ru

В кислых водных растворах ионы РЗЭ существуют в виде акватированных ионов [Ln(H2O)]3+, подвергающихся при повышении pH ступенчатому гидролизу, в ходе которого в растворе образуются гидроксо-комплексы РЗЭ различной архитектуры, в том числе, полиядерные кластеры различного состава [1]. Основным методом стабилизации подобных структур и предотвращения их дальнейшей конденсации является реакция контролируемого гидролиза неорганической соли РЗЭ в присутствии органических лигандов. Кроме того, способность катионов РЗЭ, координированных аминами, вступать в самокаталитические реакции дает возможность получать координационные соединения с дикарбаматными лигандами, при этом сначала происходит образование координационного соединения с исходным амином, который взаимодействует с углекислым газом с образованием соответствующего дикарбамата, координированного атомом РЗЭ [2].

В рамках данной работы в условиях самоконтролируемого гидролиза при взаимодействии трифторацетатов РЗЭ (Ln = La-Dy) с раствором диэтилентриамина (deta) на воздухе впервые получены и охарактеризованы методами РСА, РФА, ИК-спектроскопии и элементного анализа полиядерные гидроксокомплексы состава [Ln4(deta)4(OH)4(tfa)3(detadcH)2](Htfa)(H2O)n(tfa)3 и [Ln9(OH)12(tfa)9(deta)6(detacH)2(H2O)2](tfa)4(H2O)2 с диэтилентриамин-N,N′-дикарбамат-анионами (detadcH−), а также координационных полимеров состава  [Ln4(OH)4(tfa)8(H2O)4]∞(H2O)n.

Все полученные соединения содержат четырёхъядерный кубановый остов из атомов РЗЭ, связанных мостиковыми гидроксо-группами (рис.1) [3]. При этом для состава [Ln4(deta)4(OH)4(tfa)3(detadcH)2](Htfa)(H2O)n(tfa)3 показано существование изолированных четырёхъядерных кластеров, в соединениях состава [Ln9(OH)12(tfa)9(deta)6(detacH)2(H2O)2](tfa)4(H2O)2 наблюдается объединение трёх кубановых остовов в кольцо, а в соединениях состава [Ln4(OH)4(tfa)8(H2O)4]∞(H2O)n обнаружено связывание отдельных кластеров в полимерные цепи посредством мостиковых трифторацетатных групп.

Рис. 1. Структура четырехъядерного комплексного катиона и строение кубанового металл-кислородного остова на примере [Nd4(deta)4(OH)4(tfa)3(detadcH)2]3+. Атомы водорода для ясности частично не показаны.

Разработана методика синтеза соединений состава [Ln4(deta)4(OH)4(tfa)3(detadcH)2](Htfa)(H2O)n(tfa)3 и [Ln9(OH)12(tfa)9(deta)6(detacH)2(H2O)2](tfa)4(H2O)2, а также выделения их порошков из раствора и очистки от образующегося геля.

[1] Xiu-Ying Zheng, Jing Xie, Xiang-Jian Kong, La-Sheng Long, Lan-Sun Zheng. Coord. Chem. Rev. 378 (2019) 222-236

[2] Hui Zhang, Li-Ming Yang, Hui Pan, Eric Ganz. Cryst. Growth Des. 20, 10 (2020) 6337–6345.

[3] Д.М. Цымбаренко, Д.И. Гребенюк, М.А. Бурлакова, А.С. Шуркина, Коорд. Химия 48, 3 (2022) в печати.