«Полигетероарилены для высокотепло-, термо- и огнестойких пленочных, волоконных и композиционных материалов»

Разоренов Д.Ю., Пономарев И.И., Волкова Ю.А.,, Скупов К.М., Пономарев Ив.И

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам создания новых полимерных материалов на основе жесткоцепных полигетероариленов (ПГА), обладающих чрезвычайно высоким комплексом физико-механических характеристик как при повышенных (до 400 oC), так и при весьма низких (даже при температурах жидкого гелия) температурах. Помимо высоких физико-механических характеристик, таким материалам присущи предельные для полимеров термо-, тепло-, огне-, свето-, радиационная и химическая стойкость. Однако, существуют серьезные затруднения, связанные с ограниченными возможностями переработки нерастворимых в своей конечной форме жесткоцепных полимеров, Это осложняет развитие работ по внедрению таких систем в практику. Тем не менее, сравнительно недавно были синтезированы растворимые высокомолекулярные жесткоцепные ПГА. Более сложные конденсированные системы могут быть превращены в изделия через стадии термических превращений полигетероариленов [1].

Полинафтоиленимидобензимидазолы: (ПНИБ) на основе диангидрида 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты и 5(6)-амино-2-(п-аминофенил)бензимидазола (т.н. «мягчитель»-2, базовый мономер для производства семейства полиарамидных волокон СВМ) – уникальный растворимый жесткоцепной пленко- и волокнообразующий полимер с выдающимися прочностными характеристиками:

Молекулярные веса ПНИБ, измеренные в растворе серной кислоты, достигают 250 000 Да, а термодинамическая жесткость (сегмент Куна) - 300 А [2]. Температура стеклования ПНИБ превышает 500 oC и находится в зоне термодеструкции. Согласно данным ТГА на воздухе (скорость подъема температуры 5 град/мин) полимер теряет 5% веса при 500 oC.

Прочностные свойства пленок на его основе с различной предысторией приготовления исключительно высоки:

исходная пленка, прогретая в вакууме на стекле при 140 oС демонстрирует

- = 400 MПa (прочность при разрыве); ( = 35 % (относительное удлинение при разрыве); E = 3800 MПa (модуль Юнга);

после прогрева в вакууме при 250 oС в свободном состоянии

- = 470 MПa; ( = 35 %; E = 5600 MПa;

после ориентационной вытяжки в ДМФА при комнатной температуре

- = 930 MПa; ( = 10 %; E = 20000 MПa;

и значительно превосходят аналогичные показатели наиболее известной полиимидной пленки Kapton® фирмы Dupont.

Прочностные свойства ПНИБ могут быть существенно повышены за счет введения в полимерную цепь стержнеобразных фрагментов, например, дифенильного:

При 20% содержании стержнеобразного фрагмента пленки на основе ПНИБ достигают рекордных значений прочности. Так, исходные пленки после сушки при 140 oC в вакууме имеют

( = 450 MPa; ( = 20 %; E = 15200 MPa, тогда, как, ориентированные до 60% в ДМФА при  комнатной температуре –

( = 1500 MPa; ( = 4 %; E = 38000 MPa,

что превышает прочность стандартных конструкционных сталей (600-1000 МПа).  При этом их удельная прочность (МПа/г/см3) выше cталей в 8-10 раз [3].

Синтез сополимеров ПНИБ с гибкоцепными полигетероариленами, например, полифенилхиноксалинами (ПФХ) позволяет модифицировать прочностные свойства пленочных материалов в желаемом направлении [4]. Изменяя мольное соотношение звеньев и длины блоков (в блоксополимерах) можно добиться улучшения растворимости полимеров, повысив их эластичность без потери прочности и модуля упругости пленочного материала. Общие схемы синтеза приведены ниже:

Диаграммы изменения физико-механических свойств пленок в зависимости от состава сополимеров приведены на рисунках (σ, ε, Е):

1 – ПНИБ, 2 – ПФХ, 3–8 – сополимеры ПНИБ ПФХ с n : m = 15 : 5 (3), 30 : 10 (4), 10 : 10 (5), 20 : 20 (6), 40 : 40 (7) и 10 : 40 (8).

Отклонения ряда прочностных свойств пленок сополимеров от аддитивных значений подтверждает предположение о возможности создания в процессе синтеза композиционных материалов на молекулярном уровне за счет армирования гибкоцепной матрицы (ПФХ) жесткоцепным полимером (ПНИБ) при наличии сильных межмолекулярных взаимодействий (диполь-дипольных, водородные связи) между двумя полимерами.

Полинафтоиленбензимидазолы (ПНБИ): частично-лестничные полимеры на основе диангидрида 1,4,5,8-нафталинтетракарбоновой кислоты и ароматических тетрааминов – уникальный класс пленко- и волокнообразующих полимеров с выдающимися термическими характеристиками и огнестойкостью [1,5]:

Конечные лестничные гетероциклические структуры обычно нерастворимы в органических растворителях, однако, образуют концентрированные изотропные растворы в серной кислоте, из которой возможно формование прочных волокон. ПНБИ- волокно «лола», разработанное в СССР, является до сих пор наиболее термостойким волокном из всех известных органических волокон [5]. Волокно «лола» нашло применение в качестве нити в тканях для костюмов космонавтов, пожарных, а также в виде теплоизолирующего войлока в оболочке отечественного космического челнока «Буран» [6]. Пленки ПНБИ можно получить термической циклизацией при температурах 250-350 оС пленок форполимеров, растворимых в амидныъх растворителях. Прочностные свойства ПНБИ пленок не уступают полиимидной пленке Kapton® фирмы Dupont, а по комплексу термических свойств и огнестойкости значительно её превосходят.

Так, для ПНБИ с различными мостиковыми группировками (-R-) кислородные индексы (КИ) пленок составляют:

| - R - | -CH2- | - O - | -- |
| --- | --- | --- | --- |
| КИ | 50 | 56 | 98 |

без каких-либо добавок антипиренов, достигая высочайшего значения 98 для полимера на основе 3,3′-диаминобензидина, который не горит практически в чистом кислороде, как и тетрафторэтилен [1].

Полибензимидазолы: в прошедшее десятилетие созданы фундаментальные основы и разработаны новые методы синтеза полибензимидазолов  широкого спектра практического использования, например, для газоразделительных мембран; протонпроводящих мембран, в том числе модифицированных химически, для водородно-воздушных топливных элементов; для получения электроспиннинговых нановолокнистых нетканых материалов для высокотемпературной фильтрации и создания высокопористых углеродных материалов для электрохимических источноков тока. Разработаны новые ароматические  "А-Б" мономеры (cодержащие одновременно в одной молекуле карбоксильную и о-фенилендиаминную группы) для синтеза высокомолекулярных полибензимидазолов, как в среде ПФК или реагента Итона [7]:

так и ароматическим нуклеофильным замещением, с образованием поли(N-фениленбензимидазолов):

в среде амидных растворителей, пригодные для использования в качестве пленочных материалов, протонпроводящих мембран [8].

Cписок литературы

1. Пономарев И.И. Новые пути создания гетероциклических полимеров //Докт.дисс., ИНЭОС РАН, Москва 1991/

2. И.И.Пономарев, Н.В.Погодина, Н.П.Евлампиева, В.Н.Цветков, В.В.Коршак, С.В.Виноградова, А.Л.Русанов.//Докл. АН СССР, 1988,т.301,№4,с.905-909.

3. И.И. Пономарев, О.Г. Никольский, Ю.А. Волкова, А.В. Захаров/ Новые жесткоцепные сополинафтоиленбензимидазолы и пленки на их основе.// Высокомолек. соед. А. 1994. Т. 36. N 9. С. 1429.

4. Никольский О.Г., Пономарев И.И., Перов Н.С., Мартиросов В.А.,  Оболонкова Е.С., Волкова Ю.А., Русанов А.Л., Виноградова С.В./ «Новые блок-сополимеры на основе жестко- и гибкоцепных полигетероариленов», //Высокомолекулярные соединения, сер. A, 2004, том 46, № 4, с. 624–633

5. Пономарев И.И., Ронова И.А., Линдеман С.В., Русанов А.Л., Виноградова С.В., Стручков Ю.Т."Влияние изомерного состава на равновесную жесткость ПНБИ”// Высокомолекулярные соединения А, , т.34, с.123-129

6. Конкин, А.А // 'Термо-, жаростойкие и негорючие волокна', Изд-во: Москва: Химия, 1978 г.

7. I.I. Ponomarev, D.Yu. Razorenov, Iv.I. Ponomarev, Yu.A. Volkova, K.M. Skupov, Russian Journal of Electrochemistry 2014, Volume 50, Issue 7, pp 694-699.

8. I.I. Ponomarev, Iv.I. Ponomarev, Yu.A. Volkova, M.Y. Zharinova, D.Yu. Razorenov, «Poly(N-phenylenebenzimidazoles) as an alternative to classical polybenzimidazoles», Mendeleev Commun., 2012, 22, 162–163.